## Slide 1: 中纺联团体标准CNTAC 8-2018 《纺织产品限用物质清单》解读
浙江闰土股份有限公司
宫国梁 博士
July 19 2018

## Slide 2
制定标准的背景
标准中的内容解读
标准与国际其他标准的对比
标准的实施
企业的跟进

## Slide 3
制定标准的背景
品牌商的各种要求
国家级法规
市场存在各种标准
第三方限用法规
染料和助剂的不透明性
接到订单，无所适从
遭遇索赔风险
期望执行一个统一的中国标准，保证各方利益

## Slide 4: 各类RSL分类
1.针对染厂污水排放的RSL
  中国国家标准，ZDHC污水标准（试行），Oeko 附录6&7，各验厂品牌公司的要求，…… CNTAC制定中
2.针对织物的RSL
  主流RSL，针对织物提出限量值，例如Oeko Standard 100, HM，Nike, Ikea, Inditex…… CNTAC8-2018
3.针对化学品的RSL
  Reach restricted chemicals, ZDHC … CNTAC制定中
4.体系认证——蓝标认证

## Slide 5: 织 物 标 准
禁用化合物的毒性 —— 消费者 环境
多大限值是安全的 —— 消费者 环境
如何才能不误用 —— 企业安全性

## Slide 6: 针对织物的RSL — 苛刻性竞赛
织物上杂质要求：
CNTAC8-2018 纺织产品限用物质清单
GB18401-2010 基本要求，24种致癌芳香胺<20ppm
GBT-18885-2009 生态纺织品技术要求 采用Oeko Tex 100
Oeko Tex 100 标准 （闰土做ECO Passport 认证）
Blue sign标准（闰土加入体系）
HM Inditex 迪卡侬 Nike Adidas 宜家……
服装安全——我们到底需要多严格的标准？

## Slide 7: 国内（国际）三大标准对比
 | CNTAC8-2018 | GB18885 OEKO | GB18401
甲醛 | 20 75 300 | 20 75 300 | 20 75 300
致癌芳香胺 | 20 | 20 | 20
禁用染料 | 致癌30 致敏50 | 50 | 
可萃取重金属 | 总Pd 90 总Cd 100 | Pd Cd +10种 | 
四、五氯苯酚 | 5 | 0.05 0.5 | 
氯苯氯甲苯 |  | 1 | 
邻苯二甲酸酯 | 1000 | 0.1 | 
有机锡类 | 1000 | 0.5 1.0 2.0 | 
APEO | 100 | 100 | 
全氟辛烷 | 1 | 1 | 

## Slide 8: 游离和水解的甲醛
氨基物与甲醛聚合的可逆性导致甲醛超标
* 固色剂：例如固色剂Y（双氰胺甲醛聚合物）
* 印花粘合剂和交链剂：使用无甲醛产品
* 防皱整理：2D树脂，使用甲醇端基醚化降低甲醛释放
印染过程中的甲醛
* 剥色：使用雕白块
* 分散染料染色：分散剂中的甲醛释放
加强水洗

## Slide 9: 致癌芳香胺(MAK Amines)
24种致癌芳香胺，织物上小于20ppm——检测限
  少量客户要求织物上小于检测限（5ppm, 2ppm, 1ppm？
  禁用原因：皮肤中还原性物质裂解偶氮染料，释放出芳香胺
  Class I （一类致癌物）4种 有明确致癌性
  联苯胺：20年潜伏期，膀胱癌
  Class II （二类致癌物） 20种 致癌可能性较高
  联大茴香胺：80年潜伏期
  Oeko 附加的化合物：Class III 对人或动物致癌性不充分
  苯胺 : Oeko 50ppm限值，裂解法

## Slide 10: 致癌芳香胺(MAK Amines)
  *常出问题的致癌芳香胺：
  对氯苯胺 （对硝基氯苯起始原料、对位酯等）
  4-氨基偶氮苯 （DY23，黄RGFL）
  3,3-二氯联苯胺 （涂料印花黄色）
  4,4-二氨基二苯甲烷 2,4-二氨基甲苯 （聚氨酯）
  邻氨基苯甲醚 （DO29）
  2-萘胺 （活性染料6B红等）

## Slide 11: 致癌芳香胺 – 对氯苯胺
* 多出现在活性染料（以对位酯为重氮组分的染料，例如活性黑B，各种以黑B为组分的黑色等）
* 对位酯：200 - 1000ppm
* 成品染料：经过中间体纯化、合成控制手段，染料中小于50ppm，大部分小于30ppm，甚至零检出，保证染色成品对氯苯胺低于检测限
* 品质管理：原料控制，成品批次控制

## Slide 12: 禁用染料
Oeko 标准：织物<50ppm
* 分散黄23，分散黄RGFL — 替代品较多
* DB26, DB35: 分散蓝56 （闰土精品，确保面料小于50ppm)
* DO37/59/76: 分散橙61 (闰土批次检测，确保安全）
* 蓝色分散可拔染料 （选择替代染料，效果略差）
* 传统醋酰染料 （用约克夏Serisol ECF替代)
致癌染料 | 30
致敏性分散染料 | 50

## Slide 13: 重金属
重金属总量 ppm |  | CNTAC | Oeko
 | 铅(Pb) | 90 | 90
 | 镉 (Cd) | 100 | 40
禁用目的：禁止使用某些有毒无机颜料
Oeko 标准：10种可萃取重金属含量——限量低 易污染
锑 | 砷 | 铅 | 镉 | 汞
30 | 0.2 1.0 | 0.2 1.0 | 0.1 | 0.02
铬VI | 铬 | 钴 | 铜 | 镍
0.5 | 1 2 | 1 4 | 25 50 | 1 4
Oeko 标准：10种可萃取重金属含量
金属络合染料难通过 不锈钢影响 涤纶催化剂锑
Notes: 涤纶催化剂为Sb2O3或乙酸锑，Sb2O3在水中溶解度0.37ppm，所以测试初始面料可萃取重金属是达标的，但是经过染整后，锑被释放出来，导致可萃取重金属超标

## Slide 14: 邻苯二甲酸酯类
禁用原因：对人体毒害无证据，因环境累积毒性遭到禁用
美国：儿童玩具中禁止超过1000ppm Reach<1000ppm
纺织中可能的应用：
* 增塑剂
* 常见于：涂层 涂料印花 软质塑料制品 塑料脱模剂…
Oeko：0.1ppm限量，易因包装污染导致
邻苯二甲酸酯ppm | 邻苯二甲酸二丁酯+邻苯二甲酸苄丁酯+邻苯二甲酸二乙基己酯 | 1000
 | 邻苯二甲酸二异壬酯+邻苯二甲酸二辛酯+邻苯二甲酸二异癸酯 | 1000

## Slide 15
有机锡化合物
禁用原因： 毒性
二丁基氧化锡LD50 44.9mg/Kg LC50 0.364mg/L 4hr
Reach < 1000ppm
* 热稳定剂——用于聚氯乙烯
* 用于杀菌剂——涂料中
* 用于抗菌剂——袜子、鞋、地毯、等抗菌、消除气味
* 聚氨酯涂层——二月桂酸二丁基锡为催化剂，可能存在二丁基锡
Oeko：0.5-2ppm限量，易误检，可操作性差
有机锡化合物ppm | 二丁基锡+二苯基锡 | 1000
 | 三丁基锡+三苯基锡 | 1000

## Slide 16: APEO
* 限值 100ppm
* 禁用原因：分解生成的烷基酚是环境激素，难生物降解
* 来源：匀染剂、乳化剂、精炼剂、柔软剂…
纺纱油剂
少量染料合成 （辛基酚用于酸性紫合成中
* 误用解决方案：APEO去除剂洗涤（一种聚醚）

## Slide 17: 多氯苯酚
  常用于羊毛、皮革、木材防霉变
  四、五氯苯酚毒性：I类致癌物质 致畸作用暂无可靠证据，在人体中无累积。水体毒性强
  德国法律规定5ppm限量
  工人： 2 - 180 µg PCP/m3 4 - 24 年(平均16年），未发现神经损伤
 | Oeko I | Oeko II | CNTAC
五氯苯酚 | 0.05 | 0.5 | 5
四氯苯酚 | 0.05 | 0.5 | 5
三氯苯酚 | 0.2 | 2 | /
二氯苯酚 | 0.5 | 3 | /
一氯苯酚 | 0.5 | 3 | /

## Slide 18: 多氯苯酚——禁用现状
有隐患的染料，牵涉到几乎所有含氯结构染料，及由氯起始的中间体
分散染料：结构含氯染料
2RFL黄棕 DY163 （I-IV风险）
HGL深蓝 ECT黑…（I类风险，但多氯苯有问题）
DR167（三氯苯酚，I类风险）
多氯苯酚易溶于碱性溶液中，理论上可洗除
解决方案：闰土REF，RECP，闰土TP系列染料
CNTAC 5ppm的限值规定下，因为染料使用导致的超标会被消除

## Slide 19: 全氟辛酸 全氟辛烷磺酸
阻燃剂
* 氯化石蜡 生物毒性
* 磷酸酯类 生殖毒性 含卤素
* 多溴联苯类 含卤素，燃烧有毒
总和小于50ppm
* 三防助剂，限制使用C8全氟化合物
环境累积毒性
* 可使用C6替代
小于1ppm

## Slide 20
稠环芳香烃
* 染料分散剂的主要成分（分散剂MF）
* 超标可能性小。一些品牌对萘的限制需要注意
PAHs |  |  | CNTAC | Oeko
 | 萘 |  | 2 | /
 | 其他单一PAHs | 婴幼儿 | 0.5 | 0.5
 |  | 其他 | 1 | 1
 | PAHs总量 | 婴幼儿 | 5 | 5
 |  | 其他 | 10 | 10

## Slide 21
针对织物的RSL – 杀菌剂
* 富马酸二甲酯(DMFu) 广谱抗菌剂，禁用
0.1ppm限量值，响应2009年欧盟规定
很少误用
以前该物质用于水果等食用产品防腐
目前该产品用于治疗多发性硬化症

## Slide 22: 多氯苯和多氯甲苯 标准未采纳
禁用原因：以前常用于载体染色中
* 一氯 二氯 三氯 四氯 五氯 六氯 苯
一氯 二氯 三氯 四氯 五氯 甲苯
* Oeko Tex 100等标准：总和小于1ppm
* CNTAC：未做规定
禁用原因：限制使用有机氯载体
* 毒性：除了六氯苯，其余毒性不大
* 解决方案：闰土REF，闰土RECP，闰土TP系列染料

## Slide 23: 标准的实施
这是一个推荐行团体标准
这是一个保障服用安全性的标准
具有市场导向性和行业自律性
和国际标准基本接轨，避免了指标过低导致的误检和成本攀升
可用于好中选优的标准
体现了中国纺织行业的社会责任
这是一个纺织强国所应遵循的标准

## Slide 24: 企业如何跟进
加强培训，了解染化料及工艺知识
加强供应链管理，规范化流程
加强对现有原料、工艺的排查工作
促进供应链源头的信息透明化
面对激烈的市场竞争，要积极采纳这个标准，满足生态化学品要求，降低有害化学品排放
推进此标准在国际客商中的认可度，提升自身产品竞争能力

## Slide 25: 谢 谢！